淮南市食品用塑料包装容器工具等制品产品质量市级监督

抽查实施细则

1 抽样方法

1.1抽样型号或规格

按照获证企业生产单元，商品零售包装袋、复合膜（袋）、PET容器和一次性餐饮具每个单元抽取一种，抽取样品应为同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品。

复合膜（袋）产品优先抽取干法复合、有印刷图案的产品。按照耐蒸煮复合膜（袋）、榨菜包装用复合膜（袋）、双向拉伸尼龙(BOPA)/ 低密度聚乙烯(LDPE)复合膜（袋）的顺序抽取。生产无国家标准、行业标准的多层食品复合膜（袋）的，优先抽取多层干法复合生产的产品。

PET容器类产品优先抽取有颜色、颜色较深、生产工艺较为复杂的主导产品。

如存在多个规格型号可以抽取的，优先按以下原则抽取：（1）优先抽取有颜色、颜色较深、生产工艺较复杂的主导产品；（2）优先抽取S/V（表面积体系比）最大的产品（即相同工艺和形状中容积较小的产品）。

1.2抽样方法及数量

1.2.1抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

1.2.2抽样数量

表1 抽样数量

| 序号 | 产品品种 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 包装用塑料复合膜、袋（干法复合、挤出复合)，双向拉伸尼龙（BOPA）/ 低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋，液体食品包装用塑料复合膜、袋，食品包装用多层共挤膜、袋，食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋，榨菜包装用复合膜、袋，食品接触用特定复合膜、袋等 | 对于膜类产品，随机抽取3卷，将每卷膜外层除去至少2米，抽取15m2，其中7.5m2作为检验样品,7.5 m2作为备用样品。对于袋类产品，从3箱中抽取120个（袋规格应不小于10×10厘米）。其中60个作为检验样品,60个作为备用样品。 |
| 2 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶，聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯，食品接触用特定塑料瓶、瓶坯 | 抽取100个（配同样数量的盖），其中50个作为检验样品,50个作为备用样品。 |

检验样品应当由抽样人员带（寄）回承检单位，备用样品封存于受检单位或承检单位，并拍照记录。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

2 检验依据

表2  复合膜、袋

| 序号 | 检验项目 | 检验方法标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耐热性能 | GB/T 10004-2008 |
| 2 | 跌落性能 | GB/T 10004-2008 |
| 3 | 耐高温介质性 | GB/T 10004-2008 |
| 4 | 蒸发残渣 | GB 31604.8-2021 |
| 5 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2023 |
| 6 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9-2016 |
| 7 | 溶剂残留总量 | GB/T 10004-2008 |

表3  PET塑料瓶、瓶坯

| 序号 | 检验项目 | 检验方法标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2023 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验（限添加了着色剂的产品） | GB 31604.7-2023 |
| 6 | 跌落试验（限PET塑料瓶） | GB/T 41167-2021 |
| 7 | 耐寒性（-20℃）（限PET塑料瓶） | GB/T 41167-2021 |
| 8 | 密封性能（限PET塑料瓶） | GB/T 41167-2021 |
| 9 | 垂直载压（限PET塑料瓶） | GB/T 41167-2021 |
| 10 | 单体及其他起始物的特定迁移限量、特定迁移限量总量、最大残留量等理化指标（选做） | GB 31604系列标准 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 10004-2008《 包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》

GB/T 18006.1-2009《 塑料一次性餐饮具通用技术要求》

GB/T 19741-2005 《液体食品包装用塑料复合膜、袋》

GB/T 28117-2011 《食品包装用多层共挤膜、袋》

GB/T 28118-2011 《食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋》

BB/T 0060-2012 《包装容器聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯》

QB/T 1871-1993 《双向拉伸尼龙（BOPA）低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋》

QB/T 2197-1996 《榨菜包装用复合膜、袋》

QB/T 2357-1998 《聚酯（PET）无汽饮料瓶》

食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4、本细则由淮南市市场监督管理局管理。