2025年淮南市油漆、油墨产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样产品：油漆包含木器涂料（溶剂型涂料、水性涂料、腻子、辐射固化涂料）、醇酸树脂涂料[清漆、色漆（底漆、防锈漆、调合漆、室外用磁漆、室内用磁漆）]、酚醛树脂涂料（清漆、调合漆、磁漆、底漆）、油墨包含溶剂油墨、水性油墨、胶印油墨和能量固化油墨等。

油漆：独立包装产品质量≤5kg时，随机抽两组。在贮罐、大桶或其他较大容器中抽取样品。由于涂料易产生分层、沉底等情况，取样前应使用合适的搅拌工具将样品搅拌均匀，抽样量见表1。

表1 抽样数量表

| 产品种类 | 抽样数量 |
| --- | --- |
| 溶剂型聚氨酯涂料 | 主剂：2kg/桶×2桶，固化剂按配比抽取样品2份，如有稀释剂按配比抽取样品2份 |
| 硝基涂料 | 主剂：2kg/桶×2桶，如有稀释剂按配比抽取样品2份 |
| 醇酸涂料 | 主剂：2kg/桶×2桶，如有稀释剂按配比抽取样品2份 |
| 酚醛树脂 | 主剂：2kg/桶×2桶，如有稀释剂按配比抽取样品2份 |

油墨：抽取2份样品，每份不少于1kg（或1L），1份为检验样品，1份为备用样品。

当独立包装产品质量小于2kg时，应尽量整包装抽取，避免分装。

当独立包装产品质量大于2kg时，搅拌均匀后抽取样品，用液体取样勺取样，在一个清洁、干燥的容器中混合，尽快取出两份均匀样品，每份样品至少1kg，然后将样品装入洁净、密封的容器。配套产品按照配比抽取适量样品。

2 检验依据

表2 溶剂型聚氨酯涂料（双组分）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在容器中状态 | HG/T 2454-2014 |
| 2 | 细度 | GB/T 1724-1979 |
| 3 | 不挥发物含量 | GB/T 1725-2007 |
| 4 | 干燥时间 | GB/T 1728-1979 |
| 5 | 涂膜外观 | HG/T 2454-2014 |
| 6 | VOC含量 | GB/T 6750—2007 GB/T 9754—2007 GB/T 23985—2009 GB/T 1725—2007 GB 18581—2020 |
| 7 | 总铅（Pb）含量（限色漆） | GB/T 30647—2014 |
| 8 | 可溶性重金属含量（限色漆） | GB/T 23991—2009 |
| 9 | 苯含量 | GB/T 23990—2009 |
| 10 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB/T 23990—2009 |

表3 硝基涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在容器中状态 | GB/T 25271-2010 |
| 2 | 细度 | GB/T 6753.1-2007 |
| 3 | 不挥发物含量 | GB/T 1725-2007 |
| 4 | 施工性 | GB/T 25271-2010 |
| 5 | 干燥时间 | GB/T 1728-1979 |
| 6 | 涂膜外观 | GB/T 25271-2010 |
| 7 | 划格试验 | GB/T 9286-1998 |
| 8 | VOC含量 | GB/T 6750—2007 GB/T 23985—2009 GB/T 1725—2007 GB 18581—2020 |
| 9 | 总铅（Pb）含量（限色漆） | GB/T 30647—2014 |
| 10 | 可溶性重金属含量（限色漆） | GB/T 23991—2009 |
| 11 | 苯含量 | GB/T 23990—2009 |
| 12 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB/T 23990—2009 |

表4 溶剂型醇酸木器涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在容器中状态 | GB/T 23995-2009 |
| 2 | 细度 | GB/T 1724-2019 |
| 3 | 干燥时间 | GB/T 1728-1979 |
| 4 | 结皮性 | GB/T 23995-2009 |
| 5 | 涂膜外观 | GB/T 23995-2009 |
| 6 | 附着力 | GB/T 9286-2021 |
| 7 | VOC含量 | GB/T 6750—2007 GB/T 23985—2009 GB/T 1725—2007 GB 18581—2020 |
| 8 | 总铅（Pb）含量 | GB/T 30647—2014 |
| 9 | 可溶性重金属含量 | GB/T 23991—2009 |
| 10 | 苯含量 | GB/T 23990—2009 |
| 11 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB/T 23990—2009 |

表5 醇酸树脂涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在容器中状态 | GB/T 25251-2010 |
| 2 | 细度 | GB/T 6753.1-2007 |
| 3 | 不挥发物含量 | GB/T 1725-2007 |
| 4 | 结皮性 | GB/T 25251-2010 |
| 5 | 施工性 | GB/T 25251-2010 |
| 6 | 干燥时间 | GB/T 1728-1979 |
| 7 | 漆膜外观 | GB/T 25251-2010 |
| 8 | 划格试验 | GB/T 9286-1988 |
| 9 | VOC含量 | GB/T 6750—2007 GB/T 23985—2009 GB/T 1725—2007 GB 18581—2020 |
| 10 | 总铅（Pb）含量 | GB/T 30647—2014 |
| 11 | 可溶性重金属含量 | GB/T 23991—2009 |
| 12 | 苯含量 | GB/T 23990—2009 |
| 13 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB/T 23990—2009 |

表6 酚醛树脂涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在容器中状态 | GB/T 25253—2010 |
| 2 | 不挥发物含量 | GB/T 1725—2007 |
| 3 | 结皮性 | GB/T 25253—2010 |
| 4 | 施工性 | GB/T 25253—2010 |
| 5 | 涂膜外观 | GB/T 25253—2010 |
| 6 | 干燥时间 | GB/T 1728—1979 |
| 7 | 柔韧性 | GB/T 1731—1993 |
| 8 | 耐冲击性 | GB/T 1732—1993 |
| 9 | 附着力 | GB/T 1720—1979 |
| 10 | 耐水性 | GB/T 1733—1993 |

表7 油墨

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物(VOCs)含量 | GB/T 38608—2020 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18581—2020  木器涂料中有害物质限量

GB 38507—2020  油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值

GB/T 23995—2009 室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料

GB/T 23997—2009室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料

GB/T 23998—2009室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料

GB/T 25251—2010 醇酸树脂涂料

GB/T 25253—2010 酚醛树脂涂料

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。