2025年淮南市胶粘剂、清洗剂产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

室内建筑装饰装修用胶粘剂分为溶剂型（氯丁橡胶类、SBS类、聚氨酯类、其他类）、水基型（缩甲醛类、聚乙酸乙烯酯类、橡胶类、聚氨酯类、其他类）、本体型。清洗剂包含水基清洗剂、半水基清洗剂、有机溶剂清洗剂等。抽样时需确认产品型号。

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

胶粘剂：抽取2份样品，每份不少于0.5kg，一份为检验样品，一份为备用样品。

当独立包装产品质量小于2kg时，应尽量整包装抽取，避免分装。

当独立包装产品质量大于2kg时，搅拌均匀后抽取样品，用液体取样勺取样，在一个清洁、干燥的容器中混合，尽快取出两份均匀样品，每份样品至少0.5kg，然后将样品装入洁净、密封的容器。配套产品按照配比抽取适量样品。

清洗剂：抽取2份样品，每份不少于1kg（或1L），1份为检验样品，1份为备用样品。

当独立包装产品质量小于5kg时，应尽量整包装抽取，避免分装。

当独立包装产品质量大于5kg时，搅拌均匀后抽取样品，用液体取样勺取样，在一个清洁、干燥的容器中混合，尽快取出两份均匀样品，每份样品至少1kg，然后将样品装入洁净、密封的容器。配套产品按照配比抽取适量样品。

2 检验依据

表1 溶剂型胶粘剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 33372—2020 |
| 2 | 总挥发性有机物 | GB 18583—2008 |
| 3 | 游离甲醛 | GB 18583—2008 |
| 4 | 苯 | GB 18583—2008 GB 30982—2014 |
| 5 | 甲苯+二甲苯 | GB 18583—2008 GB 30982—2014 |
| 6 | 甲苯二异氰酸酯 | GB 18583—2008 GB 30982—2014 |
| 7 | 二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯 | GB 18583—2008 |
| 8 | 卤代烃（二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷） | GB 30982—2014 |
| 注：1. 鞋和箱包领域丙烯酸类、特殊领域苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物橡胶类、丙烯酸类不检测VOC含量项目； 2. 游离甲醛项目仅适用于氯丁橡胶胶粘剂、SBS胶粘剂； 3. 甲苯二异氰酸酯项目仅适用于聚氨酯类胶粘剂； 4. 聚氨酯类胶粘剂不检测二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯和卤代烃（二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷）项目。 |  |  |

表2 水基型胶粘剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 33372—2020 |
| 2 | 总挥发性有机物 | GB 18583—2008 |
| 3 | 苯 | GB 18583—2008 |
| 4 | 甲苯+二甲苯 | GB 18583—2008 |
| 5 | 游离甲醛 | GB 18583—2008 GB 30982—2014 |
| 注：1. 鞋和箱包领域、木工与家具领域、交通运输领域、装配领域、包装领域的聚乙烯醇类不检测VOC含量项目； 2. 聚氨酯类胶粘剂不检测游离甲醛项目； 3. 若产品明示为“无醛型水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂”，游离甲醛检测依据为JC/T 438—2019。 |  |  |

表3 本体型胶粘剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 33372—2020 HG/T 2492—2018 |
| 2 | 总挥发性有机物 | GB 18583—2008 |
| 3 | 甲苯二异氰酸酯 | GB 30982—2014 |
| 4 | 苯 | GB 30982—2014 |
| 5 | 甲苯 | GB 30982—2014 |
| 6 | 甲苯+二甲苯 | GB 30982—2014 |
| 注：1. 建筑、室内装饰装修领域的丙烯酸酯类，鞋和箱包领域的有机硅类、聚硫类、丙烯酸酯类、环氧树脂类，卫材、服装与纤维加工领域、纸加工及书本装订领域的有机硅类、聚硫类、丙烯酸酯类、环氧树脂类、α—氰基丙烯酸类，包装领域的聚硫类、丙烯酸酯类、环氧树脂类、α—氰基丙烯酸类不检测VOC含量项目； 2. 甲苯二异氰酸酯和甲苯项目仅适用于聚氨酯类胶粘剂； 3. 苯项目仅适用于氨酯类、环氧类胶粘剂； 4. 甲苯+二甲苯项目仅适用于环氧类胶粘剂。 |  |  |

表4 清洗剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 38508-2020 GB/T 13173-2008 |
| 2 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和 | GB/T 23990-2009 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18583—2008 室内装饰装修材料  胶粘剂中有害物质限量

GB 30982—2014 建筑胶粘剂有害物质限量

GB 33372—2020 胶粘剂挥发性有机化合物限量

GB 38508—2020 清洗剂挥发性有机化合物含量限值

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。