淮南市商品煤产品质量市级监督抽查实施细则

（2025版）

1.适用范围

本细则适用于生产、加工、储运、销售、使用等各环节的商品煤、民用型煤、民用散煤。

2.产品种类（需要时）

动力用煤、冶金用煤、化工用原料煤、蜂窝煤和其他型煤、无烟煤﹑烟煤和其他煤制品

3.检验依据

安徽省商品煤质量管理实施办法、GB 34170-2017、GB 34169-2017

4.抽样

4.1抽样型号或规格

一般和共用煤样、全水分煤样

4.2抽样方法及数量

煤样可在移动煤流或火车、汽车载煤中采取，一般不直接在煤堆和轮船载煤中采取，而应在堆（装）煤和卸煤过程中、从转运煤流或小型转运工具如汽车载煤中采取。因采样条件所限，在特殊情况下，可从煤堆上分层采取，也可从高度小于2米的煤堆上直接采取。当采样基数小于和等于1000吨时，采取一个总样；大于1000吨时，可采取一个或多个总样。煤样按GB/T 475规定采取。

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。每批次产品抽取样品2件，其中1件作为检验样品，1件作为备用样品。若抽取精煤样，现场要称取全水样重量。每种产品抽取样品2份，其中1份作为检验样品，1份作为备用样品。样品数量按GB/T 475的要求。

备注：抽样注意问题

（1）煤样按GB/T 474和有关测定方法规定的粒度进行制备。

（2）煤样缩分一般应使用二分器，煤样粒度过大或煤样过湿时，按GB/T 474进行缩分。

（3）全水分煤样在一般分析煤样的制备过程中抽取。制样过程中应避免水分损失。

（4）煤样可在采样后就地制成粒度为13mm或6mm的实验室煤样，留样量为13mm≥15kg、6mm≥3.75kg，带回抽查单位进一步制成分析用煤样。

（5）现场就地制样时，制样条件应满足GB/T 474的相关要求。

4.3抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查商品及企业相关信息。并在现场填写煤炭采样记录等单据，对采采样地点、采样方式等信息进行详细记录。

4.4封样和样品运输、贮存

将检验样品和备用样品分别用带内膜聚乙烯编织袋密封、包装好，并加贴封条。

封装好的检验样品带回抽检单位；备用样品存放在抽检单位，并存放在阴凉、干燥的地方。

5.检验要求

检验项目见表。

1、商品煤

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全水分 | 安徽省商品煤质量管理实施办法 | GB/T 211-2017 |
| 2 | 水分 |  | GB/T 212-2008 |
| 3 | 灰分 |  | GB/T 212-2008 |
| 4 | 发热量 |  | GB/T 213-2008 |
| 5 | 全硫 |  | GB/T 214-2007、GB/T 25214-2010 |
| 6 | 磷 |  | GB/T 216-2003 |
| 7 | 砷 |  | GB/T 3058-2019、SN/T 3521-2013 |
| 8 | 汞 |  | GB/T 16659-2008、SN/T 3521-2013 |
| 9 | 氟 |  | GB/T 4633-2014 |
| 10 | 氯 |  | GB/T 3558-2014 |

2、民用型煤中蜂窝煤

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发分 | GB 34170-2017 | GB/T 212-2008 |
| 2 | 发热量 |  | GB/T 213-2008 |
| 3 | 全硫 |  | GB/T 214-2007 |
| 4 | 磷含量 |  | GB/T 216-2003 |
| 5 | 砷含量 |  | GB/T 3058-2019 |
| 6 | 氯含量 |  | GB/T 3558-2014 |
| 7 | 氟含量 |  | GB/T 4633-2014 |
| 8 | 汞含量 |  | GB/T 16659-2008 |

3、民用型煤中其他型煤

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25mm孔径限下率 | GB 34170-2017 | MT/T 1-2007 |
| 2 | 挥发分 |  | GB/T 212-2008 |
| 3 | 发热量 |  | GB/T 213-2008 |
| 4 | 全硫 |  | GB/T 214-2007 |
| 5 | 磷含量 |  | GB/T 216-2003 |
| 6 | 砷含量 |  | GB/T 3058-2019 |
| 7 | 氯含量 |  | GB/T 3558-2014 |
| 8 | 氟含量 |  | GB/T 4533-2014 |
| 9 | 汞含量 |  | GB/T 16659-2008 |

4、民用散煤

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全水分 | GB 34169-2017 | GB/T 211-2017 |
| 2 | 水分 |  | GB/T 212-2008 |
| 3 | 灰分 |  | GB/T 212-2008 |
| 4 | 发热量 |  | GB/T 213-2008 |
| 5 | 全硫 |  | GB/T 214-2007、GB/T 25214-2010 |
| 6 | 磷 |  | GB/T 216-2003 |
| 7 | 砷 |  | GB/T 3058-2019、SN/T 3521-2013 |
| 8 | 汞 |  | GB/T 16659-2008、SN/T 3521-2013 |
| 9 | 氟 |  | GB/T 4633-2014 |
| 10 | 氯 |  | GB/T 3558-2014 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

6.判定原则与结论

6.1依据标准

《安徽省商品煤质量管理实施办法》

GB 34169-2017商品煤质量 民用散煤

GB 34170-2017商品煤质量 民用型煤

6.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

7.附则

本细则由淮南市市场监督管理局管理。