2025年淮南市涂料（含防水涂料、防火涂料）产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样产品：内墙乳胶漆、外墙乳胶漆、防水涂料和防火涂料。

（1）内、外墙乳胶漆产品

内墙乳胶漆：抽取2份样品，每份不少于3kg，一份为检验样品，一份为备用样品。应尽量整包装抽取，避免分装。如需配套底漆，抽取底漆2份，每份不少于0.5kg，一份为检验样品，一份为备用样品。

外墙乳胶漆：抽取2份样品，每份不少于3kg，一份为检验样品，一份为备用样品。应尽量整包装抽取，避免分装。

独立的底漆或中涂漆不在本次抽查范围内，如需配套底漆和/或中涂漆，抽取底漆和/或中涂漆各2份，每份不少于0.5kg，一份为检验样品，一份为备用样品。

（2）防水涂料产品

每批次抽样数量应不少于表1要求。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品品种 | 抽样数量（kg） |  | 检验样品数量（kg） | 备用样品数量（kg） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚氨酯防水涂料 | 第一组 | 10 | 5 | 5 |  |
|  |  | 第二组 | 4 | 2 | 2 | 单项复验用 |
| 2 | 聚合物水泥防水涂料 | 第一组 | 12 | 6 | 6 |  |
|  |  | 第二组 | 6 | 3 | 3 | 单项复验用 |
|  |  | 第三组 | 6 | 3 | 3 | 单项复验用 |
| 3 | 水乳型沥青防水涂料 | 第一组 | 6 | 3 | 3 |  |
|  |  | 第二组 | 2 | 1 | 1 | 单项复验用 |
|  |  | 第三组 | 2 | 1 | 1 | 单项复验用 |
| 4 | 聚合物乳液建筑防水涂料 | 第一组 | 8 | 4 | 4 |  |
|  |  | 第二组 | 4 | 2 | 2 | 单项复验用 |
|  |  | 第三组 | 4 | 2 | 2 | 单项复验用 |

注1：多组分产品按配比抽取，总量符合要求。

注2：单组分样品应分组包装；多组分样品的各组分，应独立包装后，按配套分组再次包装。

- 防火涂料产品

- 每批次产品抽取样品应符合表1要求。

表2 抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量（kg） | 检验样品数量（kg） | 备用样品数量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饰面型防火涂料 | ≥50 | ≥25 | ≥25 |
| 2 | 钢结构防火涂料 | ≥4 | ≥2 | ≥2 |
| 注：抽取样品数量时应在满足抽取的检验样品和备用样品数量基础上，整桶抽取，不拆原包装。 |  |  |  |  |

2 检验依据

表3 内、外墙乳胶漆产品

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对比率 | GB/T 23981—2009 GB/T 23981.1—2019 |
| 2 | 耐沾污性（白色和浅色）a | GB/T 9755—2024 GB/T 9755—2014 GB/T 9780—2013 |
| 3 | 低温稳定性 | GB/T 9756—2018 GB/T 9755—2014 GB/T 9268—2008 |
| 4 | 低温成膜性b | GB/T 9755—2024 GB/T 9756—2018 |
| 5 | 耐水性a | GB/T 9265—2009 GB/T 1766—2008 GB/T 9755—2014 GB/T 9755—2024 |
| 6 | 耐碱性 | GB/T 9265—2009 GB/T 1766—2008 GB/T 9756—2018 GB/T 9755—2014 GB/T 9755—2024 |
| 7 | 耐洗刷性 | GB/T 9755—2024 GB/T 9756—2018 GB/T 9266—2009 GB/T 9755—2014 |
| 8 | 挥发性有机化合物含量(VOC) | GB18582—2020 GB/T 23985—2009 GB/T 23986—2009 GB/T 23986.2—2023 GB/T 6750—2007 |
| 9 | 苯系物总和含量 [限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB/T 23990—2009 |
| 10 | 游离甲醛 | GB/T 23993—2009 |
| 11 | 总铅 | GB/T 30647—2014 |
| 12 | 可溶性重金属(镉、铬、汞) | GB/T 23991—2009 |
| 备注：a：适用于外墙乳胶漆产品； b：适用于内墙乳胶漆产品。 |  |  |

表4 聚氨酯防水涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 19250-2013 |
| 2 | 固体含量 | GB/T 19250—2013 |
| 3 | 表干时间 | GB/T 16777-2008 |
| 4 | 实干时间 | GB/T 16777-2008 |
| 5 | 游离甲醛 | GB/T 23993-2009 |
| 6 | 可溶性重金属铅 | GB/T 23991-2009 |
| 7 | 可溶性重金属镉 | GB/T 23991-2009 |
| 8 | 可溶性重金属铬 | GB/T 23991-2009 |
| 9 | 可溶性重金属汞 | GB/T 23991-2009 |
| 10 | 挥发性有机化合物 | JC 1066-2008 |

表5 聚合物水泥防水涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 23445—2009 |
| 2 | 固体含量 | GB/T 16777-2008 |
| 3 | 游离甲醛 | GB/T 23993-2009 |
| 4 | 可溶性重金属铅 | GB/T 23991-2009 |
| 5 | 可溶性重金属镉 | GB/T 23991-2009 |
| 6 | 可溶性重金属铬 | GB/T 23991-2009 |
| 7 | 可溶性重金属汞 | GB/T 23991-2009 |
| 8 | 挥发性有机化合物 | JC 1066-2008 |

表6 水乳型沥青防水涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | JC/T 408—2005 |
| 2 | 固体含量 | JC/T 408—2005 |
| 3 | 表干时间 | GB/T 16777-1997 |
| 4 | 实干时间 | GB/T 16777-1997 |
| 5 | 游离甲醛 | GB/T 23993-2009 |
| 6 | 可溶性重金属铅 | GB/T 23991-2009 |
| 7 | 可溶性重金属镉 | GB/T 23991-2009 |
| 8 | 可溶性重金属铬 | GB/T 23991-2009 |
| 9 | 可溶性重金属汞 | GB/T 23991-2009 |
| 10 | 挥发性有机化合物 | JC 1066-2008 |

表7 聚合物乳液建筑防水涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | JC/T 864—2023 |
| 2 | 固体含量 | GB/T 16777-2008 |
| 3 | 表干时间 | GB/T 16777-2008 |
| 4 | 实干时间 | GB/T 16777-2008 |
| 5 | 游离甲醛 | GB/T 23993-2009 |
| 6 | 可溶性重金属铅 | GB/T 23991-2009 |
| 7 | 可溶性重金属镉 | GB/T 23991-2009 |
| 8 | 可溶性重金属铬 | GB/T 23991-2009 |
| 9 | 可溶性重金属汞 | GB/T 23991-2009 |
| 10 | 挥发性有机化合物 | JC 1066-2008 |

表8 饰面型防火涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在容器中的状态 | GB 12441—2018 |
| 2 | 细度 | GB 12441—2018 |
| 3 | 干燥时间 | GB 12441—2018 |
| 4 | 附着力 | GB 12441—2018 |
| 5 | 柔韧性 | GB 12441—2018 |
| 6 | 耐冲击性 | GB 12441—2018 |
| 7 | 耐水性 | GB 12441—2018 |
| 8 | 耐燃时间 | GB 12441—2018 |
| 9 | 质量损失 | GB 12441—2018 |
| 10 | 炭化体积 | GB 12441—2018 |

表9 钢结构防火涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在容器中的状态 | GB 14907—2018 |
| 2 | 干燥时间（表干） | GB/T 1728-1979 |
| 3 | 初期干燥抗裂性 | GB/T 9779-2015 |
| 4 | pH值 | GB 14907—2018 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 12441—2018 饰面型防火涂料

GB 14907—2018 钢结构防火涂料

GB 18582—2020 建筑用墙面涂料中有害物质限量

JC 1066—2008  建筑防水涂料中有害物质限量

GB/T 9756—2018 合成树脂乳液内墙涂料

GB/T 9755—2014 合成树脂乳液外墙涂料

GB/T 9755—2024 合成树脂乳液墙面涂料

GB/T 23445—2009 聚合物水泥防水涂料

GB/T 19250—2013 聚氨酯防水涂料

JC/T 408—2005 水乳型沥青防水涂料

JC/T 864—2023 聚合物乳液建筑防水涂料

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。